## Slide 1: Dispositifs pour l’étude de la corrosion en milieux de fluorures fondus:
Laboratoire de Génie Chimique UMR-5503
Université P. Sabatier
Toulouse
Pierre Chamelot, Mathieu Gibilaro, Laurent Massot

## Slide 2: Procédés Electrochimiques et Sels Fondus
    Processus cathodiques : métaux, composés, alliages
- séparation /extraction pour le retraitement (nucléaire)
- nouveaux matériaux (carbures, nitrures, borures…)
- (électro)raffinage
- traitement de surface
    Processus anodiques
        Anode inerte
        Corrosion en milieux fondus
Données physico-chimiques / thermodynamiques :
- validation des données existantes
- détermination de données
3 principaux axes de recherches

## Slide 3
* boites à gants
* fours (200 à 1200 °C)
* potentiostats (10 A)
* salle dédiée à l’étude des actinides (U, Th)
Les équipements existants
Fil Ta
LiF-NaF-K2TaF7
Membrane LaF3
BN
Cellules / Fours
Electrode de référence stable en milieux fluorures
Électrode tournante

## Slide 4
Les dispositifs d’analyses
MEB-EDS
ICP-AES
Préparation d’échantillons
Analyseur O-N
Microscope métallographique

## Slide 5
Électrode tournante
Moteur
Sas d’introduction
Rotation délocalisé
20 cm
Embout électrode tournante
Connecteur rotatif
(Mercotac; model 110 T; 10A ; 3600 RPM).
dispositif
Simuler l’effet de la circulation du sel sur les phénomènes de dégradation des matériaux (corrosion, dissolution, érosion)
Déterminer un coefficient de transfert de masse ou un coefficient de diffusion

## Slide 6
Électrode tournante
Embouts d’électrode
Matériau d’électrode
Support en BN
Support et contacteur graphite
Amenée de courant
Ex: électrodes d’or (dia : 1 - 1,5 - 3 mm)

## Slide 7
Électrode tournante
Qualification du dispositif : équation de Levich
I Lim = 0,620 n F S D2/3 ω1/2 ν-1/6 C0
Equation de Levich :
Chart: w1/2 (rad/s)
| 11.224972160321792 | 10.246950765959571 | 9.1651513899116779 | 7.9372539331937819 | 6.4807406984078701
Iglobal (A) à 2.3V | 0.0717 | 0.0625 | 0.0539 | 0.0469 | 0.0388
Chart: E (V)
[Al2O3]:0,3%massique; øOr: 1,6mm;
Vb: 100mV/s; T°four: 1017°C
Exemple de l’oxydation des ions O2- en cryolithe fondue

## Slide 8: Banc de radioscopie
160kV – 11,25mA
6 cm
visualisation d’interfaces / mesures d’angles de contact, tensions de surfaces

## Slide 9
Tension de surface et angle de contact
Tension de surface 
  Interface liquide-gaz
Mouillabilité : Angle de contact 
  Interface solide-liquide
Processus de corrosion/érosion

## Slide 10
Capillaire immergé dans le liquide
  Ɵ<90° : le liquide monte dans le capillaire
  Ɵ>90° : le liquide descend dans le capillaire
= Tension de surface
= Masse volumique du liquide
= Accélération due à la pesanteur
= Rayon intérieur du capillaire
= Hauteur de l’<ascension capillaire ou de la
dépression
= Angle de contact
Méthode de l’ascension capillaire
Méthodes d’évaluation de la tension de surface

## Slide 11
Détermination de la hauteur du ménisque le long d’une plaque rectangulaire partiellement immergée.
= Hauteur du ménisque
= Masse volumique du liquide
= Accélération due à la pesanteur
plaque immergée dans le sel fondu
Méthode de la hauteur de ménisque
Méthodes d’évaluation de la tension de surface

## Slide 12
Méthode combinée
Combinaison des deux méthodes pour s’affranchir de la mesure de 
Détermination de l’angle de à partir de l’équation pour l’ascension capillaire
Méthodes d’évaluation de la tension de surface

## Slide 13
Générateur
  Tension max : 160 kV
  Débit de dose : 22109 µS/h
  Bunker plombé (8 à 10mm)
Récepteur
  Fréquence d’acquisition : 15 images/s
  Positionnement ajustable
  Etalonnage : 80 µm/pixel
Imagerie par rayons X
chaine d’imagerie RX
Dispositif expérimental
Fluorures
  Matériaux compatibles
Atmosphère
  Cellule étanche
  Atmosphère contrôlée

## Slide 14
Détection de xbas automatiquement par binarisation
Détermination de xhaut manuellement (ImageJ)
Xhaut
Xbas
Sel
capillaire
Image brute
Premiers résultats
Mesures et validation du dispositif
image après traitement

## Slide 15
Fluorure de lithium LiF pur / capillaire en acier 316 L
Température de travail T = 950°C
Valeur (MS Handbook)
1223K = 240 mNm-1
LiF
Valeurs moyenne de par la méthode combinée :
(6% d’écart avec la valeur tabulée)
Angle de contact  = 38 ° LiF mouillant sur acier 316 L
moy. = 256 mNm-1
LiF
Rayon du capillaire (mm) | Tension de surface (mNm-1) | Angle de contact (°)
1,45 | 254,0 | 37,4
1,90 | 257,4 | 37,8
Premiers résultats
Mesures et validation du dispositif

## Slide 16
Dynamique de fusion d’un sel non mouillant
Autres applications du banc de radioscopie

## Slide 17
Dégagement de CO2 sur anode carbone F = 6 mm
Autres applications du banc de radioscopie

## Slide 18
Domaine de U(IV)/U(III) : 10 < ratio < 100
    DE = 220 mV (850°C)
    Polarisation du matériau à étudier
    - par rapport à une référence stable
    - ratio surface Cathode /Anode très grand
Mesure / contrôle du potentiel Redox
Corrosion : en relation avec le potentiel redox du milieu étudié
Dans le MSFR : le potentiel redox du milieu est relié à l’équilibre du couple UF4/UF3
suivant la loi de Nernst :
Contrôle du potentiel redox pour étude en froid :
Format d’étude complexe à mettre en œuvre sur des temps longs

## Slide 19
representation de TAFEL
Partie cathodique :
Partie anodique :
corrosion instantanée :
E
I
E
corrosion
Signal mesuré
Ox
Red
h
I
ln I
corrosion
a
nF
RT
b
nF
RT
Courbe I=f(E)
Courbe ln(I)=f(E-Ecorrosion)

## Slide 20
corrosion instantanée : équation de Tafel
Logarithme de la densité de courant en fonction de la surtension : variation linéaire de ia Fe et en deux segments de ia Mo dans LiF-NaF à 900 °C , vitesse de balayage : 1 mV s-1
Voltampérogrammes linéaires de plusieurs métaux dans LiF-NaF à 900 °C , vitesse de balayage : 1 mV s-1
Exemple de métaux purs dans LiF-NaF à 900°C
La corrosion dépend fortement :
- de la fluoro-acidité du bain (composition)
- de la nature et de la teneur en impuretés

## Slide 21
corrosion instantanée : équation de Tafel
Dans le cadre du MSFR :
-définir les compositions de solvant(simulant)
- définir les matériaux d’intérêt (ex : SiC )
- définir le domaine de température
- préciser les impuretés à étudier et leur teneur

## Slide 22
Voltammogramme cyclique (100 mV.s-1)
électrode: Mo, q : 840°C,
[ZrF4] = 0,046 mol.kg-1
E = 0,49 V / (LiF/Li) E = 0,95 V / (LiF/Li)
ZrIV
Zr
Voltammogramme cyclique (100 mV/s-1)
électrode: Mo, q : 840°C
[ThF4] = 0,052 mol.kg-1
Exemples de comportement d’éléments en milieu fluorure :Th et Zr
Simulant : Mélange LiF-HfF4 ?